Bodenaustausch

Extremstandort. Mittelstreifen

Ausschreibung HUMERRA Verkehswegesubstrat

Vorgesehene Pflanzgruben ausheben und Boden entsorgen.

Austauschsubstrat HUMERRA Verkehrswegesubstrat, bestehend aus 25 % nach RAL GZ 251 gütegesicherten Fertigkompost 40% Boden (Bodengruppe 4 o. 6 nach DIN 18915), 20 % Perligran 2/6 und 15% Natursteinsplitt 8/16 wie z.B. HUMERRA Verkehrswegesubstrat, 40 cm stark  einbringen.

Folgende Parameter sind im Gemisch einzuhalten
pH-Wert 6,5-7,5
Salzgehalt <1,5 g/l
Org Substanz ca. 8-12 %

Dicke der Andeckung			   40 cm
Länge der Fläche			___   m
Breite der Fläche			___   m
Gesamtmenge			___   m³

Einheitspreis			____ €
Gesamtpreis			____ €

Abrechnung erfolgt nach Aufmaß auf den Fahrzeugen (Original-Lieferscheine).

Eine aktuelle Analyse der Bundesgütegemeinschaft Kompost (maximal drei Monate alt) ist vor der ersten Lieferung vorzulegen.

Liefernachweis:

RETERRA Service GmbH
Piderits Bleiche 4

33689 Bielefeld

T: +49 5205 99886-210 
F: +49 5205 99886-212
service@reterra.de 
www.reterra.de