Bodenverbesserung.

Pflanzfläche. Klassischer Standort

Ausschreibung HUMERRA Strukturkompost

Ausgereiften HUMERRA Strukturkompost liefern und in Pflanzfläche einarbeiten

Strukturkompost aus sortenreinen Garten- und Parkabfällen sowie Bioabfällen, pflanzenverträglich und hygienisch unbedenklich, pH-Wert 6,5 bis 8,5
C/N-Verhältnis max 25:1

Zur Bodenverbesserung aufbereitet, homogen und streufähig liefern

Nachfolgende Qualitätsmerkmale durch Untersuchungszeugnis einer vergleichbaren Probe, nicht älter als drei Monate, oder durch Prüfzeugnis der RAL-Gütegemeinschaft Kompost nach RAL-GZ 251 belegen:

organische Substanz min 15 % in der Trockenmasse

Fremdstoffe max 1 % in der Trockenmasse

Wassergehalt max 40 %

lösl. Salzgehalt max 1 % in der Trockenmasse

max Schwermetallgehalt = Grenzwerte nach BioAbfV.

Körnung: Null – 25 mm

Lieferform: lose, Abrechnung nach Aufmaß auf der Baustelle

Aufwandmenge:
Als flächige Bodenverbesserung: 20-30 Liter/m2 ausbringen und in den Boden einarbeiten
Als Pflanzlochbeigabe: ca. 30 % der Verfüllmenge
Als Substratzuschlagstoff: ca. 20 – 40 %

Liefernachweis:

RETERRA Service GmbH
Piderits Bleiche 4

33689 Bielefeld

T: +49 5205 99886-210 
F: +49 5205 99886-212
service@reterra.de 
www.reterra.de