Bodenverbesserung.

Gelagerte Böden. Humusarm

Ausschreibung RETERRA Gartenkompost Classic

Gelagerten Boden auf der Baustelle mischen im Verhältnis 2-3 Teile Boden:1 Teil ausgereiften RETERRA Gartenkompost Classic aus sortenreinen Garten- und Parkabfällen sowie Bioabfällen, pflanzenverträglich und hygienisch unbedenklich, pH-Wert 6,5 bis 8,5
C/N-Verhältnis max 25:1

Zur Bodenverbesserung aufbereitet, homogen und streufähig liefern

- Nachfolgende Qualitätsmerkmale durch Untersuchungszeugnis einer vergleichbaren Probe, nicht älter als drei Monate, oder durch Prüfzeugnis der RAL-Gütegemeinschaft Kompost nach RAL-GZ 251 belegen:

- organische Substanz min 15 % in der Trockenmasse

- Fremdstoffe max. 1 % in der Trockenmasse

- Wassergehalt max. 40 %

- lösl. Salzgehalt max. 1 % in der Trockenmasse

Körnung: Null – 25 mm

Lieferform: lose, Abrechnung nach Aufmaß auf der Baustelle

Liefernachweis:

RETERRA Service GmbH
Piderits Bleiche 4

33689 Bielefeld

T: +49 5205 99886-210
F: +49 5205 99886-212
service@reterra.de 
www.reterra.de